广州医科大学附属中医院

医用织物租赁洗涤一体化项目技术要求

总 则

- 本技术规范中涉及的所有规范、标准（包括一切有效的补充或附录）均以国家发布的最新版本为准。

- 所有织物严禁使用有毒、有害、含致癌物染料；严禁使用医用纤维性废弃物、传染病疫区被污染物、使用过的殡葬纤维制品、废旧纤维制品下脚、再加工纤维和经褪色漂白处理的工业废料。

- 所有医用织物均在有效使用期内，能安全复用。

- 所有医用织物洗涤寿命不低于100次；缩水率不超过3-6%。

- 免费提供织物印字、刺绣和样板等服务

- 供应商须配合医院做好各科室医用织物（包括特殊织物）的管理和清点工作，保障科室每天有足量的洁净医用织物使用。

- 出现医院织物供应方面的问题（投诉）或在服务过程中出现差错，供应商必须有管理人员在半小时内到达现场了解情况并进行相应的处理工作。

第一部分 医用织物质量

- 床上用品系列类：

- 所有纯棉胎里、纯棉垫的填充物使用100%纯天然棉花，成品质量不低于《絮用纤维制品通用技术要求》（GB 18383-2025）、《纺织品纤维含量的标识》（GB/T 29862-2013）、《梳棉胎》（GB/T 35932-2018）一级品标准。

- 所有聚酯纤维被芯、枕芯填充物使用100%全新聚酯纤维，成品质量不低于《絮用纤维制品通用技术要求》（GB 18383-2025）、《纺织品纤维含量的标准》（GB/T 29862-2013）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）B类、《床上用品》（GB/T 22796-2021）一等品标准。

- 所有被套、床套、床罩、床笠、床单、枕套等床上用品面料均使用正品纱支密度的坯布，通过环保染料印染出指定各种花色、各种材质参数的面料，成品质量不低于《纺织品纤维含量的标准》（GB/T 29862-2013）、《婴幼儿及儿童纺织品安全技术规范》（GB 31701-2015）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）、《床上用品》（GB/T 22796-2021）一等品标准，可直接接触皮肤，不褪色、不起球、耐磨、耐洗、耐氯漂，能耐高温消毒。

- 病人服、医护工作服、手术服及布系列类：

- 所有病人服、医护工作服、手术服及布类面料均使用正品纱支密度的坯布，通过环保染料印染出指定各种花色、各种材质参数的面料，成品（含钮扣及辅料配件）质量不低于《纺织品纤维含量的标准》（GB/T 29862-2013）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）、《单、夹服装》（FZ/T 81007-2022）、《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服》（YY/T 0506.2-2023）、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（GB 31701-2015）、《针织保暖内衣》（FZ/T 73022-2019）、《棉服装》（GB/T 2662-2017）一等品标准，可直接接触皮肤，不褪色、不起球，耐磨、 耐洗、耐氯漂，能耐高温消毒。

- 质量要求：包括中文标识、外观质量、内在质量。

- 中文标识项目包括：产品名称、执行标准、产品等级、产品质量检验合格证、纤维成分和含量、号型规格、洗涤方法、厂名、厂址、联系电话；其中号型规格、纤维成分和含量、洗涤方法等三项须使用耐久性标签，并缝合在服装上；

- 外观质量、内在质量技术要求：

- 门襟顺直、平服、长短一致。前抽平服、宽窄一致，里襟不能长于门襟；

- 有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开。拉链不起浪。纽扣顺直均匀、间距相等；

- 线路均匀顺直、止口不反吐、左右宽窄一致；

- 开叉顺直，无搅豁。口袋方正、平服，袋口不能有豁口。袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小一致。里袋高低、大小一致、方正平服；

- 领缺嘴大小一致，接口处平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露；

- 肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致，拼缝对称；

- 袖子长短、袖口大小、宽窄一致，袖袢高低、宽窄一致；

- 背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称、松紧适宜；

- 底边圆顺、平服、橡皮筋、罗纹宽窄一致，罗纹要对条纹车缝；

- 各部位里料大小、长短与面料相适宜，不吊里、不吐里；

- 车在衣服外面两侧的织带、花边，两边的花纹要对称；

- 加棉填充物要平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐；

- 面料有绒（毛）的，要分清方向，绒（毛）的倒向应整件同向；

- 若从袖里封口的款式，封口长度不能超过10厘米，封口一致，牢固整齐；

- 要求对条对格的面料，条纹要准确；

- 车线平整、不起皱、不扭曲。双线部分要求用双针车车缝。底面线均匀、不跳针、不浮线、不断线；

- 画线、做记号不能用彩色画粉，所有唛头不能用钢笔、圆珠笔涂写；

- 面、里布不能有色差、脏污、抽纱、不可恢复性针眼等现象；

- 电脑绣花、商标、口袋、袋盖、袖袢、打褶、鸡眼、贴魔术贴等，定位要准确、定位孔不能外露；

- 电脑绣花要求清晰，线头剪清、反面的衬纸修剪干净，印花要求清晰、不透底、不脱胶；

- 所有袋角及袋盖如有要求打枣，打枣位置要准确、端正；

- 拉链不得起波浪，上下拉动顺畅无阻；

- 若里布颜色浅、会透色的，里面的缝合止口要修剪整齐，线头要清理干净，必要时要加衬纸以防透色；

- 里布为针织布料时，要预放2厘米的缩水空间；

- 两头出绳的绳帽、腰绳、下摆绳再充分拉开后，两端外露部分应不少于10厘米，若两头车固定住的帽绳、腰绳、下摆绳则在平放状态下平服即可，不需要外露太多；

- 纽扣眼、撞钉等位置准确、不可变形，要钉紧、不可松动；

- 四合扣位准确、弹性良好、不变形、不能转动；

- 所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固；

- 所有的尼龙织带、织绳剪切要用热切或烧口，不允许有散开、拉脱现象；

- 上衣口袋布、腋下、防风袖口、防风脚口要固定；

- 裙裤类：腰头尺寸严格控制在±0.5厘米之内；多次洗涤后缩水率≤3%

- 裙裤类：后浪暗线要用粗线缝合，浪底要回针加固。

- 布类相关要求：

- 质量不低于《棉本色布》（GB/T 406-2018）一等品标准；(现时基本上购进的为成品布）

- 纤维成分含量不低于《纺织品纤维含量的标准》（GB/T 29862-2013）要求（混纺面料，棉含量允差±3%）；

- 甲醛含量、PH值不低于《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）B类要求；

- 染色牢度不低于《单、夹服装》（FZ/T 81007-2022）一等品要求（包括耐水洗、耐汗渍、耐干、湿摩擦）；

- 上述标准若有更新按照最新的标准要求执行；

- 供货时应出具相应布料的合格证和质量检测报告。

- 医护工作服其他要求：

- 左前胸开袋(暗袋做法)，口袋需做防墨水渗漏处理，要求静水压平均值≥5Kpa，耐摩擦色牢度≥4级（干/湿摩擦），口袋布外层另面料保护，增加耐用性；

- 面料选择须满足抗皱、透气性好、透湿、防透等需求，拼缝包边采用防边缘脱线工艺；

- 免费提供熨烫服务。

第二部分 医用织物洗涤

- 执行标准：

《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准（WS/T 508-2025）》（下简称《技术标准》）。

- 人员防护要求：

- 人员防护需满足《技术标准》相关要求。

- 清洁区域内的工作人员手、物体表面、空气质量，以及经消毒处理后污染区内工作人员手、物体表面、空气质量的微生物指标应符合《技术标准》7.1.3的要求。

- 医用织物收送人员须做好个人防护措施，如穿戴防护服、手套、口罩、帽子等。

- 建筑布局与设施要求：

服务商的建筑布局与设施需满足《技术标准》相关要求。

- 设备、用品及洗涤用水要求：

设备、用品及洗涤用水需满足《技术标准》相关要求。

- 数字化智能系统技术要求

- 数字化智能系统技术需满足《技术标准》相关要求。

- 服务商负责完成所有医用织物的RFID芯片植入及运营服务，芯片要求在工业化医用织物洗涤消毒环境下循环至少200次后仍能正常工作。

- 在织物收发全过程中，服务商均须配备芯片扫描设备及管理软件（系统），用于清点、核对织物数量。

- 服务商需向医院提供医用织物芯片的联网信息，并保证数据的准确性，医院能随时查询到所有医用织物的实时信息。

- 收集、运送、分拣与储存要求：

- 医用织物收集、运送、分拣与储存需满足《技术标准》相关要求。

- 清洁织物和使用后织物的收集、运送、分拣与储存需采取物理分隔，不得同时进行。

- 按照各科室（部门）的需求，原则上服务商每天至少开展两次收集使用后医用织物和一次配送清洁织物，具体时间、次数和交接位置由服务商和各科室（部门）协商确定，以不影响科室（部门）需求为基础。

- 服务商负责收送服务所有成本和相关设备器具的配置、维护、补充与更新。

- 服务商每日向各科室（部门）免费提供清洁织物的包装袋（或箱、桶）和使用后医用织物的收集袋（箱或桶），数量以科室（部门）需求为准。

- 服务商免费向各临床科室（部门）提供污衣袋，提供的数量满足科室所需，污衣袋质量要求按《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508-2025）。

- 装载医用织物的袋（箱或桶）应有医院全称或简称的明显标识，并标明织物的品种和数量，不能使用其它医院的袋（箱或桶）。

- 洗涤、消毒要求：

- 洗涤、消毒的原则与方法需满足《技术标准》相关要求。

- 对于容易污染的织物及部位（如工作服的领口、袖口、前胸等部位），根据污染程度适当增加刷洗、浸泡、清洗的强度。

- 彩色衣物应单独分色洗涤，以防脱色、染色。

- 清洁织物卫生质量要求：

- 清洁织物卫生质量需满足《技术标准》相关要求。

- 服务商应在将清洁织物送达医院前进行自检，发现有污渍、 异味等感观问题应主动重新洗涤。

- 清洁织物要分类烘干、熨烫、折叠，按医院要求按固定数量包装，包装物由服务商提供。

- 清洁织物出现异常情形的，服务商应在收到通知后立即予以更换为合格的织物。

- 洁净度要求：

- 医用织物应避免因洗涤剂残留而出现泛黄、变色或触摸布类表面有黏涩感。

- 对于沾染污渍或被染色的部位，应做到清洗还原后与布料原色基本保持一致。

- 清洁织物应外观整洁、干燥，无异味、无臭味、无污渍、无血渍、无破损。

- 院感防控要求：

- 对于特殊感染或新发传染病人使用过的医用织物及其他卫生防疫部门要求特殊处理的医用织物，在医院按相关规定完成初步消毒（或按卫生防疫部门要求进行密封）后，服务商应负责按卫生防疫部门及医院院感防控要求进行相关处理，确保无交叉感染。

- 服务商必须定期接受卫生防疫部门的卫生学检测，并至少每季度向医院提供一次市级以上卫生防疫部门出具的对生产车间环境及洗涤物的卫生学检测报告。

- 服务商每季度必须对其工作人员的手部及工作环境物体表面、洗涤物等消毒卫生情况作不定期的随机抽样采样检测，由服务商和医院双方共同认可的有资质的第三方检测机构在双方工作人员在场监督下进行，相关检测费用由服务商承担。

- 服务商及其工作人员须配合医院做好院感相关管理工作，对院感管理部门提出的问题及时进行整改。

- 资料管理与保存：

资料管理与保存需满足《技术标准》相关要求。

第三部分 医用织物缝补、更换与报废

- 医用织物的缝补：

- 医用织物出现破损或纽扣缺失的，应及时规范缝补，缝补针迹要求均匀、整齐。

- 缝补所使用的布料、线材、纽扣应与原织物基本一致。

- 缝补所需材料由服务商提供。

- 对于磨损明显的或无法缝补的或缝补后无使用价值的织物，服务商应予以更换。

- 医用织物出现下列情况的，应立即予以更换，并不得再投入使用：

- 达到约定洗涤次数（≥100次，纯棉织物次数可酌情减少）。

- 织物洗涤后有破损、老化、孔洞、开线、严重磨损、纤维老化变薄、严重变形或缩水率超标等异常情形，无法正常修复。

- 织物沾染顽固性血渍、体液、异味，经洗涤消毒仍无法清洁干净。

- 织物被腐蚀性药物、化疗药物、污染物污染，或被传染病患者使用后，存在感染风险，无法安全复用。

- 织物使用期限到期、严重褪色、不符合医院统一使用标准。

- 医护工作服褶皱严重、发黄发黑或有明细污渍。

- 手术所需织物有破洞或明显污渍，影响临床继续使用。

- 医用织物报废：

按照院感要求，被严重污染（包括但不限于朊病毒、疥疮、气性坏疽、突发不明原因的病原体等）的织物需立即报废，不得再投入使用；报废的医用织物由服务商负责补充。

第四部分 应急要求

- 服务商必须制订全面、有效的应急预案，包括但不限于自然灾害、停水（电、气）、设备故障、火灾、交通堵塞、紧急公共卫生事件或其他不可抗力情况。

- 发生应急情况时，服务商必须立即组织应急小组，通知医院应急处理方案，配合医院做好医用织物收发工作，全力保障医院正常运作，并不另外追加费用。

- 服务商须配合医院需求，除流通的医用织物外，在医院内额外留存不少于48小时使用所需的织物，以便应对突发状况。

第五部分 考核方法

- 医院每月度组织开展项目满意度调查，将调查结果分析汇总上报医院有关领导，并不断改进工作，每月服务费的结算与满意度结果挂钩。

- 出现以下情况且不能及时解决的，医院将对服务商进行处罚，处罚方式包括责令整改、要求恢复原状、照价（双倍）赔偿、扣除部分（全部）服务费（履约保证金）、解除服务合同等：

- 未能按医院需求提供足够数量的清洁织物。

- 送回的清洁织物不符合医院要求。

- 未按规定时间提供收送服务。

- 织物收送数量或洗涤数量弄虚作假。

- 违反医院感染防控要求或有检测项目不达标。

- 清洁织物和使用后医用织物（及其相关物品、设备）混洗、混运、混放。

- 因服务商处理不当引起科室有效投诉。

- 在院区内通道上堆放杂物、收集纸皮和报纸杂物的。

- 工作过程中损坏医院财物。

- 合同期内累计3次或连续两次满意度调查低于医院要求。

- 服务商超过两次未按要求完成服务或完成不彻底、经医院书面要求且在约定时间内仍未能整改好。